УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению лабораторных работ

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

по профессии:

15.01.25 Станочник (металлообработка)

Методические указания по проведению лабораторных работ   по учебной дисциплине ОП.04 Основы материаловедения

Составитель:

Нетета М.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла.

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК УГС 15.00.00 Председатель |  | Одобрено Заместитель директора по учебно-методической работе |
| --- | --- | --- |
| Нетета М.А. |  | Кириллова Т.К. |

Методические указания по проведению лабораторной работы предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), для подготовки и проведения лабораторной работы, c целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению лабораторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОП.04 Основы материаловедения (относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла) и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

# Введение

Методические указания по выполнению лабораторной работы разработаны согласно рабочей программе по учебной дисциплине ОП.04 Основы материаловедения (относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Лабораторная работа направлена на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

умения:

- выполнять механические испытания образцов и материалов,

- использовать физико-химические методы исследования металлов,

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов,

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности,

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала,

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов,

- основные сведения о металлах и сплавах,

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию.

Методические указания по выполнению лабораторной работы содержат теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением лабораторной работы;

Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

Список лабораторных работ:

Лабораторная работа № 1. «Изучение методов определения твердости металлов  (по Бринеллю  и Роквеллу)»;

Лабораторная работа № 2. «Технологические пробы металлов»;

Лабораторная работа № 3. «Влияние различных условий на свойства смазочных материалов».

Методические указания к выполнению лабораторной работы

для студентов

- К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций. К выполнению работы допускаются только подготовленные студенты.

- Отчеты по лабораторным работам оформляются в письменном виде (в тетради для лабораторных работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название лабораторной работы и ее цель;

  - используемое оборудование;

  - порядок выполнения лабораторной работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании лабораторной работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части лабораторной работы (соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по лабораторной работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы

- Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя.

- На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к лаборатории и о материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории.

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут студенты, выполнявшие лабораторную работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб колледжу.

- При ознакомлении с рабочим местом необходимо проверить наличие комплектности оборудования и соединительных проводов (в случае отсутствия какого-либо элемента, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю).

- Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.

- После окончания лабораторной работы рабочее место следует привести в порядок.

Лабораторная работа №1

«Изучение методов определения твердости металлов

(по Бринеллю и Роквеллу)»

Цель занятия: ознакомиться с методикой определения твердости металлов по глубине вдавливания алмазного конуса или шарика.

Приборы,  материалы  и  инструмент: для проведения работы необходимо иметь автоматический рычажный пресс; образцы стали и сплавов цветных металлов различной толщины; лупу для измерения диаметра отпечатка; наждачное точило; напильник.

Схема испытания и величина твердости по Бринеллю

Испытание на твердость по Бринеллю производится вдавливанием в испытуемый образец сального шарика определенного диаметра под действием заданной нагрузки в течение определенного времени.

Рис.1. Схема испытания на твердость по способу Бринелля

Схема испытания на твердость по Бринеллю дана на рис. 1. В результате вдавливания шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка). Отношение нагрузки Р, Н, к поверхности полученного отпечатка (шарового сегмента) F, мм2, дает число твердости, обозначаемое ИВ:

Поверхность F шарового сегмента:

где D – диаметр вдавливаемого шарика, мм;

h – глубина отпечатка, мм

Так как глубина отпечатка h измерить трудно, гораздо проще измерить диаметр отпечатка d, то целесообразно величину h, мм, выразить через диаметры шарика D и отпечатка d:

Тогда поверхность F шарового сегмента, мм2:

А число твердости по Бринеллю будет характеризоваться формулой:

Схема испытания  и  величина твердости по Роквеллу

Испытание на твердость по Роквеллу производят вдавливанием в испытуемый образец (деталь) алмазного конуса1 с углом 120° или стального закаленного шарика  диаметром   1,588  мм.  Шарик  и  конус  вдавливают в испытываемый образец    под    действием    двух последовательно    прилагаемых    нагрузок — предварительной Р0 и основной Р1. Общая нагрузка Р будет равна сумме предварительной Р0 и основной Р1 нагрузок (рис. 2): P = P0 + Р1. Предварительная нагрузка Р0 во всех случаях равна 100 Н*, основная Р1 и общая Р нагрузки при вдавливании стального шарика (шкала В) составляют Р1 =900Н, Р=100+900=1000 Н, а при вдавливании алмазного конуса (шкала С) Р1 =1400   Н, Р=100 +1400=1500Н; при  вдавливании    алмазного    конуса (шкала А) Р4=500Н, Р=100+500=600Н.

Рис. 2. Схема определения твердости вдавливанием алмазного конуса (на приборе Роквелла)

Число твердости по Роквеллу — число отвлеченное и выражается в условных единицах.

За  единицу  твердости  принята  величина,    соответствующая осевому перемещению наконечника на 0,002 мм. Число твердости по Роквеллу HR определяется по формулам: при измерении по шкале В HR = 130 — е, при измерении по шкалам С и A HR  = 100 — е.

Задание

1.  Провести испытание на твердость по Бринеллю и Роквеллу образцов стали и сплавов цветных металлов различной толщины.

2.  Определить твердость.

3.  Изучить:

а) схемы испытаний твердости по Бринеллю и Роквеллу;

б)   устройство автоматического рычажного пресса и устройство прибора типа Роквелла;

в)   выбор диаметра шарика и нагрузки;

г)   подготовку образца для испытания;

д)  подготовку прибора и проведение испытания;

е) методику измерения отпечатка с помощью лупы (с зарисовкой схемы отсчета по шкале лупы);

ж)  определение твердости по таблице.

4. Результаты испытания оформить в виде протокола.

Протокол испытания на твердость по Бринеллю

| № п/п | Материал, толщина образца, мм | Условия испытания (диаметр шарика в мм и нагрузка в Н) | Диаметр отпечатка, мм | Твердость НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отпечаток | Отпечаток | Среднее |
|  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Протокол испытания на твердость по Роквеллу

| № п/п | Материал образца | Шкала | Твердость HR | Твердость по Бринеллю (перевод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первое измерение | Второе измерение | Третье измерение | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Лабораторная работа №2

«Технологические пробы металлов»

Цель работы: сформировать необходимый набор знаний о разнообразии испытаний и проб металлов.

Заполнить таблицу:

| № п/п | Вид испытания | Схематическое изображение испытания | Назначение испытания | Образец, прошедший испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проба за загиб |  |  |  |
| 2 | Проба на перегиб |  |  |  |
| 3 | Проба на осадку |  |  |  |
| 4 | Проба на навивание проволоки |  |  |  |
| 5 | Проба на искру |  |  |  |

Лабораторная работа № 3

«Влияние различных условий на свойства смазочных материалов»

Важнейшими свойствами и качественными характеристиками смазочных масел являются вязкость и ее зависимость от температуры, маслянистость, температура застывания, химическая стойкость, коксуемость, температура вспышки, зольность, наличие механических примесей, воды, кислых и щелочных, сернистых соединений.

Для характеристики смазочных масел пользуются единицами кинематической и динамической вязкости, определяемой при температуре +100, +50, —15, —20, —35°C и др.

Для масел, работающих в широком диапазоне температур, большое значение имеет зависимость вязкости от температуры (вязкостно-температурная характеристика). Это значит, что такие масла должны обладать вязкостью, меньше изменяющейся в определенном интервале температур.

Числовая характеристика зависимости вязкости от температуры выражается индексом вязкости или температурно-вязкостным коэффициентом:

или

где В50, В100, в0 — вязкость исследуемого масла соответственно при температуре 50, 100, 0°C.

Маслянистость (липкость, или смазывающая способность) — способность масел прилипать к твердой поверхности с образованием на ней тонкой прочной маслянистой пленки, именуемой граничным слоем. Эта характеристика наиболее важна в тех случаях, когда масло работает при больших нагрузках и малых скоростях.

Температура застывания — это такая температура, при которой испытуемое масло в условиях опыта загустевает настолько, что при наклоне пробирки, в которой оно находится, под углом 45° уровень масла остается неподвижным в течение 1 мин. Эта характеристика является важнейшим показателем, учитываемым при транспортировании, хранении и заправке систем смазочными маслами.

При работе в узлах трения масло в результате воздействия высоких температур (начиная с 50—60°C) и кислорода воздуха окисляется. В результате этого появляются продукты окисления, изменяется состав и ухудшается качество масел. Поэтому важной их характеристикой является химическая стойкость, или стабильность (термоокислительная стабильность).

Смазочные масла, как правило, работают в условиях повышенных температур, что сопровождается образованием кокса, золы. Это может привести к их возгоранию.

Поэтому в стандартах отражаются такие Их характеристики, как коксуемость, температура вспышки и зольность.

Коксуемость — это способность масел образовывать кокс при воздействии высоких температур и давлении без доступа воздуха. Для авиационных масел допустимая коксуемость — 0,3—0,7 %, для дизельных — 0,4—0,8 %.

Температура вспышки — это такая температура, при которой пары смазочных масел, образуя с воздухом горючую смесь, вспыхивают при поднесении к ним пламени. Температура вспышки предопределяет как условия хранения, так и применение смазочных материалов. Для трансмиссионных масел она равна 128—180°C, для цилиндровых масел — 210—310°C.

Повышенная зольность масел вызывает разрушение трущихся деталей, поэтому содержание золы строго нормируется. В зависимости от назначения масла оно не должно превышать 0,005—0,2 %.

При оценке качества смазочных масел строго нормируются и такие показатели, как наличие механических примесей, влаги, кислых, щелочных и сернистых соединений,

Механические примеси (песок, глина, металлическая пыль) в смазочных маслах вызывают быстрое разрушение трущихся деталей. В смазочных маслах высокого качества наличие механических примесей не допускается.

Влага, кислые, щелочные и сернистые соединения вызывают коррозию металлических деталей, поэтому их содержание строго регламентируется стандартами. Наличие кислых и щелочных соединений характеризуется кислотным числом, показывающим количество едкого кали, требующегося для нейтрализации кислых соединений в 1 г смазочного масла. В зависимости от назначения масла кислотное число может иметь значение от 0,04 до 4.

Для улучшения эксплуатационных свойств смазочных масел к ним добавляют присадки. По назначению они подразделяются на следующие группы:

§ улучшающие вязкостные свойства масел (полимеры, обладающие весьма большой вязкостью: полиизобутилены; полиакрилостиролы и др.);

§ улучшающие смазочные свойства масел (олеиновая, стеариновая и другие жирные кислоты; естественные жиры, костяное и касторовое масла, диэфиры ксантогеновых кислот);

§ понижающие температуру застывания масел (депрессорные) —депрессатор АзНИИ (алкилнафталины), сантупор (продукт конденсации фенола с хлорированным парафином), АФК (триалкилфенолят кальция), полиметакрилат;

§ антиокислительные (для повышения химической стабильности масел) — АзНИИ-10, АзНИИ-11, параоксидифениламин, АН-22к, ДФ-11 (диалкидфосфат цинка);

§ антикоррозионные (создают на поверхности смазываемых металлов защитный слой, препятствующий воздействию на них кислых и других активных веществ) — высокомолекулярные кислоты, соли жирных и нафтеновых кислот, оксилкислоты, амины;

§ антинагарные (моющие) (препятствуют образованию нагара на стенках цилиндра) — соли нафтеновых и стеариновых кислот, сульфонаты, феноляты, фосфонаты.

§ многофункциональные (многокомпонентные).

Для смазки узлов трения, которые не могут удерживать жидкое масло или подача масла к ним затруднена, применяют пластичные (мазеобразные) смазочные материалы, называемые консистентными смазками. В отличие от смазочных масел они являются не однородными продуктами, а сложными коллоидными системами, твердую фазу которых составляет загуститель (иногда и наполнитель), а жидкую — минеральные масла.

Консистентные смазки применяются для понижения трения и степени износа, предохранения (защиты) поверхности изделий от коррозии, а также в качестве уплотнительной среды.

Для получения консистентных смазок используют нефтяные или синтетические масла, в качестве загустителя — соли жирных кислот (мыла) или твердые углеводороды (парафин, церезин), в качестве наполнителей — графит, тальк, окись цинка, аэросил и др.

Основными качественными характеристиками консистентных смазок являются пенетрация, температура каплепадения, коррозионные и предохранительные свойства, химическая, механическая, коллоидная и термическая стабильность.

Пенетрация (консистенция или степень густоты) определяет пригодность смазки для того или иного метода подачи к смазываемым деталям, возможность создания плотной набивки и др. Пенетрацию измеряют погружением в смазку специального конуса, для чего используют прибор, называемый пенетрометром. Сопротивление смазки проникновению конуса оценивается числом пенетрации. Оно показывает глубину погружения конуса в испытуемую смазку при определенных условиях и выражается в десятичных долях миллиметра.

Температура каплепадения (плавления) — это та температура, при которой смазка из пластичного состояния переходит в жидкое. Она характеризует верхний предел рабочей температуры смазки. Для надежной смазки трущихся деталей их температура должна быть на 10— 12°C ниже, чем температура каплепадения используемой смазки,

Коррозионные и предохранительные свойства смазок характеризуют их как химически инертный по отношению к металлам материал. Для предохранительных смазок требуется еще и способность защищать покрытые ими металлы от коррозии.

Химическая стабильность — это устойчивость смазок против окисления в процессе работы и хранения. При окислении образуются низкомолекулярные, а также липкие и смолистые продукты, в результате чего смазка расслаивается на твердую и жидкую фазы. Это снижает ее характеристики.

Механическая стабильность характеризуется способностью консистентных смазок противостоять механическому воздействию. Она зависит от природы и количества загустителя, степени очистки и происхождения масла,

Коллоидная стабильность определяет способность смазок не распадаться на жидкую и твердую фазы. Низкую коллоидную стабильность имеют смазки, содержащие небольшое количество загустителя и маловязкое масло. Такие смазки непригодны для работы в условиях высоких температур и нагрузок.

Термическая стабильность — это способность смазок сохранять свою структуру и свойства при длительном нагреве. Она зависит от содержания загустителя, температуры каплепадения и вязкости используемого в качестве жидкой фазы масла.

В стандартах на консистентные смазки допускается в определенных пределах содержание воды, свободной щелочи, механических примесей и золы, однако их количества строго нормируются. Свободная кислота во избежание коррозии металлов должна отсутствовать.

Смазывание в машинах имеет многоцелевое назначение. В узлах трения слой смазочного материала разъединяет трущиеся поверхности деталей и переводит в жидкостное или граничное трения, при которых значительно снижается износ. Жидкое масло смывает с поверхностей твердые продукты изнашивания, нагар и абразивные частицы, отводит тепло от поверхностей трения и тем самым предотвращает неблагоприятные термические превращения в поверхностном слое трущихся деталей. Пластичный смазочный материал уплотняет зазоры и защищает поверхности трения от абразивного загрязнения. Все это способствует повышению долговечности.

Смазывание снижает силы трения, а в тепловых, гидравлических и пневматических механизмах (поршневых двигателях, насосах, компрессорах) повышает компрессию вследствие уплотнения плунжерных пар, что повышает коэффициент полезного действия, положительно влияя на энергетическую эффективность.

Смазочный материал обеспечивает амортизацию ударных нагрузок в сочленениях деталей, снижает шум и вибрации при контактировании металлических поверхностей, способствует созданию благоприятного теплового баланса, защищает от коррозии. Положительное влияние смазывания на работу машины огромно, но реализуется только лишь при правильном выборе смазочных материалов, способов и режимов смазывания в соответствии с условиями работы и хранения машин.

Виды смазочных материалов. Разнообразие машин, механизмов, сочленений и деталей, а также условий их работы обусловливает применение множества разнообразных видов, сортов и марок смазочных материалов. Их можно разделить на следующие основные группы: минеральные масла, пластичные (консистентные) смазочные материалы, твердые смазочные покрытия и присадки.

Минеральные масла – жидкие смазочные масла получают из мазутов – остатков после отгонки из нефти светлых продуктов (бензина, керосина и дизельного топлива). Мазут подвергают перегонке, отделяя сначала легкие фракции, служащие для изготовления масел малой и средней вязкости, называемых дистиллятными. Они отличаются большей стабильностью и меньшим содержанием веществ, выпадающих в осадок. После отгонки дистиллятов остается масляный гудрон, из которого получают более тяжелые и высоковязкие масла, называемые остаточными. Примеси, содержащиеся в первичных продуктах прямой перегонки – сырых маслах, вредно влияют на работу механизмов, и чаще для смазывания машин используют очищенные масла. Очистку сырых масел производят различными способами – серной кислотой, щелочами, и для получения тех или иных свойств к маслам добавляют различные присадки, улучшающие одно или несколько свойств масел.

По областям применения минеральные смазочные масла делят на группы: индустриальные – для смазывания различных механизмов; моторные – для двигателей внутреннего сгорания; трансмиссионные – для передач; компрессорные – для компрессоров; приборные – для смазывания точных механизмов и приборов и др. Особую группу составляют консервационные масла с защитными присадками от коррозии труднодоступных внутренних поверхностей и открытых наружных частей машины при соответствующей упаковке и хранении их в закрытых складах, где нет воздействия осадков. Использование консервационных масел взамен пластичных смазочных материалов имеет ряд преимуществ: удобно наносить на изделия, за состоянием поверхности легко следить, так как масляный слой прозрачен и его не нужно удалять при осмотре, изделия после хранения не требуют расконсервации.

Пластичные (консистентные) смазочные материалы. Их особенность – сочетание свойств твердого тела (пластичности) и жидкости (текучести): в состоянии покоя смазочный материал пластичен, а при движении течет подобно вязкой жидкости. Благодаря этому, они обладают целым рядом ценных свойств, не присущих жидкому маслу: удерживаются на открытых и движущихся поверхностях, включая вертикальные; заполняют зазоры между трущимися поверхностями, препятствуя проникновению в них абразивных частиц из внешней среды. Пластичные смазочные материалы особенно эффективны в открытых и негерметизированных узлах трения, в сборочных единицах, где нежелательно часто заменять смазочный материал. Они превосходят жидкие смазочные масла по консервационным свойствам, и поэтому их эффективно используют для защиты от коррозии. Их недостатки – не отводят тепло и не смывают продукты изнашивания с поверхности трения.

По назначению пластичные смазочные вещества делят:

– на антифрикционные, используемые в подшипниках качения и скольжения, шарнирных соединениях, тихоходных зубчатых и червячных передачах, для смазывания блоков и канатов;

– консервационные (антикоррозийные) – для защиты от коррозии стыковых, посадочных и других неокрашенных поверхностей;

– уплотнительные – в манжетах насосов, резьбовых соединениях трубопроводов.

По областям преимущественного применения: многоцелевые (tº – 40 ºС-

-130 ºС); высокотемпературные (tº > 150 ºС), низкотемпературные; стойкие к агрессивной среде (окислители азотной и серной кислот); индустриальные (для смазки узлов трения механизмов); железнодорожные (для буксов с подшипниками качения); автомобильные (для ступиц, рулевого управления, подвесок); канатные.

В пластичных смазочных материалах применяют различные виды загустителей (кальциевые, натриевые, литиевые, кремнистые).

Твердые смазочные материалы и твердые смазочные покрытия. Твердые смазочные материалы – графит, дисульфид молибдена используют при t от
-250 до +375 ºС, при которых другие смазочные материалы совершенно непригодны. Их применение эффективно и в качестве добавок к жидким маслам при нормальных температурах, и при особо неблагоприятных видах изнашивания – реборд крановых колес и подшипников скольжения гусеничного хода кранов и экскаваторов (сроки службы увеличиваются в 2,5 – 4 раза).

Твердые смазочные покрытия (тэспы) применяют при больших удельных нагрузках, высоких температурах и вакууме. В их состав входят твердые смазочные материалы (графит, дисульфид молибдена), связывающие (полимерные материалы, смолы) и летучие растворители (спирт, бутилацетат и др.). Их наносят на трущиеся детали и подвергают термической обработке, при которой образуются твердые смазочные пленки. Их недостаток – малый срок службы.

Присадки не применяют в чистом виде, но их добавление (иногда в малых количествах) существенно улучшает те или иные эксплуатационные свойства жидких масел и пластичных смазочных материалов.

Наиболее распространены следующие виды присадок: противоизносные (для уменьшения износа), противозадирные (устранение заедания) и антифрикционные (для уменьшения коэффициента трения); адгезионные (для повышения липкости смазочного материала); противоокислительные (для повышения устойчивости масла против действия кислорода и удлинения сроков его смены); противокоррозионные (для устранения коррозии цветных металлов при окислении масла в процессе старения); противопенные (пеногасители – для борьбы с вспениваемостью масел); ингибиторы ржавления (для защиты от ржавления); депрессоры (для понижения температуры застывания и улучшения вязкостно-температурных свойств масла); противопригарные (моющие – для уменьшения образования нагара).

Характеристики жидких смазочных материалов – вязкость, антиокислительная стабильность, противокоррозионные свойства, температура застывания, содержание механических примесей и воды.

Вязкость минерального масла снижается с повышением температуры. Для нормальной эксплуатации машин, работающих в широком диапазоне температур, требуется, чтобы она менялась незначительно с изменением температуры. На вязкость масла также влияет давление. От вязкости зависят: потери на трение (с увеличением вязкости они возрастают); износ трущихся деталей (с уменьшением вязкости растет опасность заедания); расход масла и топлива (с уменьшением вязкости расход масла возрастает, топлива – снижается); легкость и быстрота пуска двигателя (с повышением вязкости в зимнее время условия пуска ухудшаются). Чем больше зазор, тем больше должна быть вязкость, т. е. ее снижение по условиям изнашивания также нежелательно, как и повышение.

Противоокислительная стабильность – способность противостоять окислению кислородом воздуха с образованием кислот, смол и других продуктов, ухудшающих смазочные свойства и увеличивающих вязкость. Она определяет продолжительность бессменной работы масла. Для типовых условий эксплуатации выявлены оптимальные сорта масел и сроки их замены.

Противокоррозионные свойства масла особенно существенны при работе в контакте с поверхностями деталей из цветных металлов.

Температура застывания характеризует подвижность масла при низких температурах и имеет большое значение при эксплуатации машин, сливе масла в зимнее время.

Механические примеси и вода вызывают соответственно повышенный износ и нагароотложения в механизмах. По содержанию технических примесей можно судить о качестве фильтрации и отстоя масла.

Характеристики пластичных смазочных материалов: вязкость; предел прочности при сдвиге; термоупрочнение; механическая, коллоидная и химическая стабильности; испаряемость; коррозионность; содержание воды, механических примесей, водорастворимых и свободных кислот и щелочей.

По вязкости пластичных смазочных материалов определяют их возможность подачи по трубопроводам к смазываемым точкам, а также потери на трение.

Предел прочности характеризует способность смазочных материалов сопротивляться сбросу с движущихся деталей, вытекать и выдавливаться из негерметизированных узлов трения, сползать с вертикальных и наклонных поверхностей.

Термоупрочнение характеризует увеличение предела прочности смазочного материала после нагрева ниже температуры плавления (100-150 ºС), в результате чего поступление смазочного материала в зоны трения затрудняется и условия их работы ухудшаются.

Механическая стабильность определяет способность смазочного материала сохранять свойства после интенсивного его деформирования и последующего отдыха.

Коллоидная стабильность характеризует склонность смазочного материала к расслоению при хранении.

Химическая стабильность характеризует их склонность к окислению при эксплуатации.

Коррозионность характеризует свойство смазочного материала вызывать коррозию.

Вода, механические, кислотные и щелочные примеси являются вредными, и их допустимое количество нормируют.

# Text boxes

(код и наименование специальности)

(код и наименование дисциплины)