ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению лабораторных работ по учебной дисциплине

ОП. 05 Материаловедение

основной образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности (специальностям):

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Методические указания по проведению лабораторных работ по учебной дисциплине ОП 05 Материаловедение разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Нетета М.А., преподаватель  дисциплин профессионального цикла

| СОГЛАСОВАНО Цикловой комиссией УГС 09.00.00, 13.00.00 Председатель ЦМК: _______________ /Белянина Е.Ю./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________/Кирилова Т.К./ |
| --- | --- |

# Введение

Методические указания по выполнению лабораторной работы разработаны согласно рабочей программе по учебной дисциплине ОП.05 Материаловедение (относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования.

Лабораторная работа направлена на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3. | определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; определять твердость материалов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных материалов; закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; методы измерения параметров и определения свойств материалов; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; основные свойства полимеров и их использование; особенности строения металлов и сплавов; свойства смазочных и абразивных материалов; способы получения композиционных материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. |

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при изучении  учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация должен формировать общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при изучении  учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и сертификация должен формировать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Методические указания по выполнению лабораторной работы содержат теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением лабораторной работы;

Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

Список лабораторных работ:

- Испытание на твердость по Бринеллю

- Испытание на твердость по Роквеллу

- Выбор способа и режимы обработки металлов для изготовления различных деталей

Методические указания к выполнению лабораторной работы

для студентов

- К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций. К выполнению работы допускаются только подготовленные студенты.

- Отчеты по лабораторным работам оформляются в письменном виде (в тетради для лабораторных работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название лабораторной работы и ее цель;

  - используемое оборудование;

  - порядок выполнения лабораторной работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании лабораторной работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части лабораторной работы (соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по лабораторной работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы

- Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя.

- На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к лаборатории и о материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории.

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут студенты, выполнявшие лабораторную работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб колледжу.

- При ознакомлении с рабочим местом необходимо проверить наличие комплектности оборудования и соединительных проводов (в случае отсутствия какого-либо элемента, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю).

- Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.

- После окончания лабораторной работы рабочее место следует привести в порядок.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Цель работы

Ознакомиться с методикой определения твердости металлов по Бринеллю.

Приборы,  материалы  и  инструмент

Для проведения работы необходимо иметь автоматический рычажный пресс; образцы стали и сплавов цветных металлов различной толщины; лупу для измерения диаметра отпечатка; наждачное точило; напильник.

Задание

1.  Провести испытание на твердость по Бринеллю образцов стали и сплавов цветных металлов различной толщины.

2.  Определить твердость.

3.  Изучить:

а) схему испытания (с зарисовкой) (и величину) твердости по Бринеллю;

б)   устройство автоматического рычажного пресса,

в)   выбор диаметра шарика и нагрузки;

г)   подготовку образца для испытания;

д)  подготовку прибора и проведение испытания;

е) методику измерения отпечатка с помощью лупы (с зарисовкой схемы отсчета по шкале лупы);

ж)  определение твердости по таблице.

4. Результаты испытания оформить в виде протокола.

5. Написать отчет по работе в соответствии с пунктами За, Зв, Зд, Зе, Зж и 4 задания.

Схема испытания и величина твердости по Бринеллю

Испытание на твердость по Бринеллю производится вдавливанием в испытуемый образец сального шарика определенного диаметра под действием заданной нагрузки в течение определенного времени.

Рис.1. Схема испытания на твердость по способу Бринелля

Схема испытания на твердость по Бринеллю дана на рис. 1. В результате вдавливания шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка). Отношение нагрузки Р, Н,* к поверхности полученного отпечатка (шарового сегмента) F, мм2, дает число твердости, обозначаемое ИВ:

* 1 Н ≈ 0,1 кгс

Поверхность F шарового сегмента:

где D – диаметр вдавливаемого шарика, мм; h – глубина отпечатка, мм

Так как глубина отпечатка h измерить трудно, гораздо проще измерить диаметр отпечатка d, то целесообразно величину h, мм, выразить через диаметры шарика D и отпечатка d:

Тогда поверхность F шарового сегмента, мм2:

А число твердости по Бринеллю будет характеризоваться формулой:

Прибор для испытания на твердость по Бринеллю

Наиболее распространенным прибором для испытания на твердость по Бринеллю является автоматический рычажный пресс.

Автоматический рычажный пресс. Схема автоматического рычажного пресса показана на рис. 2. В верхней части станины / имеется шпиндель 7, в который вставляется наконечник с шариком 6. Может быть установлен один из трех наконечников — с шариком диаметром 10; 5 или 2,5мм. Столик 4 служит для установки на нем испытываемого образца 5. Вращением по часовой стрелке рукоятки 15 приводят в движение винт 3, который, перемещаясь вверх, поднимает столик 4, и образец 5 прижимается к шарику 6. При вращении рукоятки 15 до тех пор, пока указатель 14 не станет против риски, пружина 8 сжимается до отказа и создается предварительная нагрузка 1000 Н (100 кгс). Электродвигатель 13, который включают нажатием кнопки, расположенной сбоку пресса, приводит во вращение эксцентрик 2. При вращении эксцентрика 2 шатун 9, перемещаясь вниз, опускает рычаг 10 и соединенную с ним подвеску 11 с грузами 12, создавая этим нагрузку на шарик, который вдавливается в образец. При дальнейшем вращении эксцентрика 2 шатун 9, перемещаясь вверх, поднимает рычаг 10 и подвеску 11 с грузами 12, снимая этим нагрузку с шарика. Когда рычаг и подвеска с грузами достигнут исходного положения, автоматически дается сигнал звонком и выключается электродвигатель. Вращением рукоятки 15 против часовой стрелки опускают столик 4.

В зависимости от грузов, установленных на подвеске //, создается различная нагрузка (табл. 1).

* P/F, Н/мм2;  1  Н/мм2=1   МПа≈0,1 кгс/мм2

Рнс.  2.   Схема   автоматического   рычажного   пресса   для   определения твердости

Выбор диаметра шарика и нагрузки. Шарики различного диаметра (D=10; 5 и 2,5 мм) применяют в зависимости от толщины испытываемого материала.

Таблица   1

Подбор грузов для нагружения автоматического рычажного пресса

| Нагрузка, Н | Наименование грузов, обеспечивающих необходимую нагрузку (см. рис. 2) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1875 2500 5000 7500 10000 30000 | А А+ Б А + Б + В А+Б+ Г А+Б+В+Г А + Б + В + 5Г | Здесь А — подвеска, создающая нагрузку в 1875 Н; Б — малый груз, создающий нагрузку в 625 Н; В — средний груз, создающий нагрузку в 2500 Н; Г — большой груз, создающий нагрузку в 5000 Н |

Таблица   2

Выбор диаметра шарика и нагрузки в зависимости от твердости и толщины испытуемого образца

| Материал | Пределы измерения в единицах твердости по Бринеллю | Минимальная толщина испытуемого образца, мм | Соотношение между нагрузкой Р и диаметром шарика D | Диаметр шарика D, мм | Нагрузка Р, Н | Выдержка под нагрузкой, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черные металлы | 1400—4500 | 6—3 4—2 <2 | Р=300D2 | 10,0 5,0 2,5 | 30000 7500 1875 | 10 |
|  | <1400 | >6 6—3 <3 | Р=100D2 | 10,0 5,0 2,5 | 10000 2500 625 | 10 |
| Цветные металлы | >1300 | 6—3 4—2 <2 | Р=300D2 | 10,0 5,0 2,5 | 30000 7500 1875 | 30 |
|  | 350—1300 | 9—3 6—3 <3 | Р=100D2 | 10,0 5,0 2,5 | 10000 2500 625 | 30 |
|  | 80—350 | >6 6—3 <3 | Р=25D2 | 10,0 5,0 2,5 | 2500 625 156 | 60 |

Нагрузку Р выбирают в зависимости от качества испытываемого материала по формуле

Р = KD2,

где К — постоянная для данного материала величина, равная 300; 100 или 25.

В табл. 2 приведены данные по выбору диаметра шарика и нагрузки в зависимости от твердости (в МПа) и толщины испытываемого образца. При испытании шариками разных диаметров (10; 5 и 2,5 мм) применяют разные нагрузки; при испытании более мягких металлов нагрузка меньше.

Материал образца, его толщину записать в графу 2, а условия испытания (диаметр шарика и нагрузку) в графу 3 протокола испытания.

Подготовка образца для испытания. Перед испытанием поверхность образца, в которую будет вдавливаться шарик, обрабатывают наждачным камнем или напильником, чтобы она была ровной, гладкой и не было окалины или других дефектов.

При обработке поверхности образец не должен нагреваться выше 100—150°С.

Подготовка поверхности образца необходима для получения правильного отпечатка и чтобы края его были отчетливо видны для измерения.

Подготовка   прибора  и  проведение  испытания

1.   Установить на подвеску 11 (см. рис. 2) грузы 12, соответствующие выбранной для испытания нагрузке.

2.   Наконечник с шариком вставить в шпиндель 7 и укрепить.

3.  На столик 4 поместить испытываемый образец 5. Образец должен плотно лежать на столике. Центр отпечатка должен находиться от края образца на расстоянии не менее диаметра шарика.

4.   Вращением рукоятки 15 по часовой стрелке поднять столик и прижать образец 5 к шарику 6, продолжать вращать рукоятку 15 до тех пор, пока указатель 14 не станет против риски.

5.  Нажатием кнопки включить электродвигатель.

6.  После сигнала звонком вращением против часовой стрелки рукоятки 15 опустить столик 4 и снять с него образец с полученным отпечатком.

7.  Измерить полученный отпечаток.

8.  Определить твердость.

Методика  измерения  отпечатка и определение твердости

Полученный отпечаток измеряют с помощью лупы или микроскопа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, диаметр отпечатка определяется как среднее    арифметическое    из    двух    измерений.    Лупа(рис. 3, а) имеет шкалу (рис. 3,б), малое деление которой равно 0,1 мм. Лупу нижней опорной частью надо плотно установить на испытываемую поверхность образца над отпечатком (рис. 4); если лупа не имеет специальной лампочки для освещения поверхности, вырез (окно) в нижней части луны обратить к свету. Поворачивая окуляр, необходимо добиться, чтобы края отпечатка были резко очерчены.

Рис. 3.    Лупа для измерения  отпечатков:               Рис. 4.    Положение

а — внешний вид; б — шкала лупи                          лупы    при  измерении

отпечатка:

а — правильное    положение;

б — неправильное положение.

Затем, передвигая лупу, надо один край отпечатка совместить с началом шкалы (рис. 5). Прочитать деление шкалы, с которым совпадает противоположный край отпечатка. Данный отсчет и будет соответствовать размеру диаметра отпечатка   (на рис. 5 диаметр отпечатка d=4,30 мм). Затем лупу или образец надо повернуть на 90° и измерить диаметр отпечатка второй раз.

Среднее   арифметическое  значение    диаметра   отпечатка записать в графу 4 протокола испытания.

Чтобы не прибегать к длительным вычислениям твердости по приведенной выше формуле, на практике пользуются специальной таблицей,   которая дает перевод диаметра отпечатка в число твердости НВ.

Полученное   число твердости НВ записать в графу 7 протокола испытания.

Для получения правильной    характеристики    твердости    данного    материала необходимо    провести    еще два повторных     испытания на твердость того же образца; полученные    результаты записать   в   графы   5   и   6 (диаметры отпечатков)  и 8, и 9 (числа твердости), определить средний результат и записать его в графу 10 протокола испытания. При повторных испытаниях центр отпечатка должен находиться от центра соседнего отпечатка па расстоянии не менее двух диаметров шарика.

Рис.   5.  Отсчет по шкале лупы.

Протокол испытания на   твердость по Бринеллю

Тип пресса ______________________________________________

| № п/п | Материал, толщина образца, мм | Условия испытания (диаметр шарика в мм и нагрузка в Н) | Диаметр отпечатка, мм | Твердость НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отпечаток | Отпечаток | Среднее |
|  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Цель работы

Ознакомиться с методикой определения твердости металлов по глубине вдавливания алмазного конуса или шарика.

Приборы, материалы и инструмент

Для проведения работы необходимо иметь прибор типа Роквелла; образцы стали в отожженном и закаленном состоянии; сплавов цветных металлов и твердых сплавов; наждачное точило; напильник; шлифовальную шкурку.

Задание

1.   Провести испытание на твердость по Роквеллу образцов стали в отожженном и закаленном состоянии, сплавов   цветных   металлов   и  твердых   сплавов.

2.  Определить твердость.

3.  Изучить:

а)   схему испытания (с зарисовкой) и величину твердости по Роквеллу;

б)   устройство прибора типа Роквелла;

в)   выбор нагрузки и наконечника;

г)   подготовку образца для испытания;

д)   контроль прибора;

е)   подготовку прибора  и  проведение  испытания.

4.   Результаты испытания оформить в виде протокола.

5.  Написать отчет по работе в соответствии с пунктами 3а, 3в, 3е и 4 задания.

Схема испытания  и  величина твердости по Роквеллу

Испытание на твердость по Роквеллу производят вдавливанием в испытуемый образец (деталь) алмазного конуса1 с углом 120° или стального закаленного шарика  диаметром   1,588  мм.  Шарик  и  конус  вдавливают в испытываемый образец    под    действием    двух последовательно    прилагаемых    нагрузок — предварительной Р0 и основной Р1. Общая нагрузка Р будет равна сумме предварительной Р0 и основной Р1 нагрузок (рис. 1): P = P0 + Р1. Предварительная нагрузка Р0 во всех случаях равна 100 Н*, основная Р1 и общая Р нагрузки при вдавливании стального шарика (шкала В) составляют Р1 =900Н, Р=100+900=1000 Н, а при вдавливании алмазного конуса (шкала С) Р1 =1400   Н, Р=100 +1400=1500Н; при  вдавливании    алмазного    конуса (шкала А) Р4=500Н, Р=100+500=600Н.

Рис. 1. Схема определения твердости вдавливанием алмазного конуса (на приборе Роквелла)

Число твердости по Роквеллу — число отвлеченное и выражается в условных единицах.

За  единицу  твердости  принята  величина,    соответствующая осевому перемещению наконечника на 0,002 мм. Число твердости по Роквеллу HR определяется по формулам: при измерении по шкале В HR = 130 — е, при измерении по шкалам С и A HR  = 100 — е.

Величина  е определяется  по следующей    формуле:

где, h — глубина внедрения наконечника в испытуемый материал под действием общей нагрузки Р, измеренная после снятия основной нагрузки Р1 с оставлением предварительной нагрузки Р0; h0 — глубина внедрения наконечника в испытуемый материал под действием предварительной нагрузки Р0 (см. рис. 1).

В зависимости от того, применяют ли шарик или алмазный конус, и от нагрузки, при которой проводят испытание (т. е. по какой шкале: В, С или А), число твердости обозначают HRB, HRC, HRA.

Определение твердости на приборе типа Роквелла имеет широкое применение, так как этот прибор дает возможность    испытывать    мягкие,    твердые,  а также топкие материалы. Отпечатки от конуса или шарика очень малы, и поэтому можно испытывать готовые детали без их порчи; испытание легко выполнимо и занимает мало времени (несколько секунд); не требуется никаких измерений, и число твердости читается прямо на шкале. Значения твердости по Роквеллу могут быть переведены в значения твердости по Бринеллю.

Прибор  типа   Роквелла  ТК-2

Общий вид и схема прибора ТК-2 показаны на рис. 2.

Шпиндель 1 прибора (см. рис. 2,б) служит для закрепления на его конце с помощью винта 4 оправки 5 с шариком или алмазным (или из твердого сплава) конусом. Постоянный груз 17 создает нагрузку 500 Н; если па постоянный груз 17 установлен груз 18 (400 Н), то создается нагрузка 900 Н, а если установлен груз 18 и груз 19 (500 Н), то нагрузка 1400 Н.

Стол 7 служит для установки на нем испытуемого образца 6. При вращении по часовой стрелке маховика 8 приводится во вращение винт  И, который,  перемещаясь    вверх,    поднимает    стол 7,    и    образец 6 подводится    к    оправке 5 с шариком    или    алмазным конусом.  При дальнейшем вращении маховика 8 сжимается пружина 2, шарик или алмазный конус начинает внедряться    в    испытываемый    образец 6,    а    стрелки поворачиваются   по   шкале     индикатора   23.  При   вращении маховика 8 до тех пор, пока образец не упрется в ограничительный    чехол  3,  малая    стрелка  1   (рис. 3,а)  индикатора дойдет до красной точки 2, а большая стрелка 3 установится  (с погрешностью ±5 делений) приблизительно    в    вертикальном      положении (рис.  3,б),     создается     предварительная     нагрузка 100  Н.  Точную  установку шкалы  индикатора

* 1 Н ≈ 0,1 кгс.

на  нуль (рис.3,в)   производят  при  помощи  барабана  9   (см. рис. 2,б)  тросиком 22, закрепленным на ранте индикатора.

Рис. 2. Прибор ТК-2 (типа Роквелла):

а — общий вид; б — схема

Циферблат индикатора имеет две шкалы — черную (С) и  красную   (В).  Независимо  от того,  что вдавливается в испытываемый    образец —  алмазный    конус или шарик,  с  большой    стрелкой     индикатора   всегда совмещается нуль черной шкалы со значком «С». Большую стрелку с нулевым  штрихом  красной    шкалы  со значком «В» не совмещают ни в каком случае.

Приведение  в  действие  основной  нагрузки    осуществляется с помощью привода  12 от электродвигателя, работающего    непрерывно и отключаемого с помощью тумблера  13 только при длительных перерывах в  работе прибора.

Нажатием клавиши 10 приводят в действие кулачковый блок 16 механизма привода 12, передача от которого к грузовому рычагу 21 осуществляется с помощью штока 14. При этом подвеска 20 с грузами 17—19 опускается, и этим обеспечивается действие основной нагрузки и создается общая нагрузка (предварительная + основная).

Под    действием    основной    нагрузки    шарик    или алмазный  конус  все  глубже  проникает  в  испытуемый образец,  при этом  большая стрелка индикатора  поворачивается против часовой стрелки  (рис. 3,г). После окончания вдавливания основная нагрузка, действовавшая  на образец,  автоматически снимается и остается предварительная нагрузка. При этом большая стрелка индикатора перемещается по часовой стрелке и указывает на  шкале индикатора  число    твердости  по  Роквеллу (рис. 3,6).  При испытании  алмазным  конусом под нагрузкой   1500  или  600  Н  отсчет  производят  по черной  шкале,  а  при  испытании  шариком  под  нагрузкой 1000 Н — по красной шкале.

По  окончании  цикла  испытания  кулачковый    блок автоматически отключается и фиксируется в исходном положении.    Нормальная      продолжительность    цикла испытания 4 с [при положении    рукоятки  15   (см. рис. 2,б)   указателя  против   буквы  Н].   Ускоренный  цикл испытания 2 с  (при    положении    рукоятки    указателя против буквы У).

При вращении  маховика 8 против часовой стрелки стол 7 опускается, и образец 6 освобождается от действия предварительной нагрузки.

Выбор  нагрузки и наконечника.    Нагрузку и  наконечник выбирают в зависимости от твердости испытываемого металла (табл. 1).

Таблица 1

Выбор нагрузки и наконечника для испытаний

| Обозначение шкалы | Вид наконечника | Нагрузка, Н | Обозначение твердости по Роквеллу | Пределы измерения в единицах твердости по Роквеллу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В С А | Стальной шарик………… Алмазный конус………… То же…………………….. | 1000 1500 600 | HRB HRC HRA | 25—100 20—67 70—85 |
| Примечание. Для испытания не ответственных деталей твердостью HRC 20-50 допускается применение наконечника из твердого сплава. |

Материал образца записать в графу 2, а обозначение шкалы — в графу 3 протокола испытания.

Подготовка образца для испытания. Поверхности образца,  как  испытываемая,  так  и  опорная,    должны быть плоскими, параллельными друг другу и не должны иметь таких дефектов, как окалина, забоины, грязь, различные покрытия. Все дефекты поверхности образца должны   быть   удалены     мелкозернистым     наждачным кругом, напильником или наждачной бумагой. При обработке поверхности образец не должен нагреваться выше 100—150°С.

Контроль прибора. Перед испытанием на твердость по Роквеллу необходимо произвести контроль прибора с целью определения точности его показаний.

Контроль прибора производят при помощи контрольных брусков, твердость которых заранее известна. При проверке показания прибора должны находиться в пределах чисел твердости, обозначенных на контрольных брусках. Если твердость по прибору не соответствует твердости контрольных брусков, то к показаниям прибора при испытании образцов вводится соответствующая поправка. Порядок проведения контроля аналогичен порядку проведения испытания  (см. далее).

Подготовка   прибора   и   проведение   испытания

1.  В конец шпинделя 1 (см. рис. 2,б) прибора закрепить оправку с алмазным (или из твердого сплава) конусом или шарик и установить необходимую нагрузку.

2.   Установить испытываемый образец 6 на стол 7 прибора.

3. Вращением маховика 8 по часовой стрелке стол осторожно поднимать до тех пор, пока образец не упрется в ограничительный чехол; при этом малая стрелка индикатора должна стать против красной точки, а большая, с погрешностью ±5 делений, на нуль шкалы индикатора; если большая стрелка будет отклонена больше чем на ±5 делений относительно нулевого штриха шкалы, необходимо вращением маховика 8 против часовой стрелки опустить стол (снять предварительную нагрузку) и испытание провести вновь в другом месте образца.

4.  Вращением барабана 9 установить нуль шкалы С (черного цвета) против конца большой стрелки индикатора.

5.   Плавным нажатием руки на клавишу К) включить в работу привод механизма нагружения.

6.  После окончания цикла нагружения произвести отсчет по шкале индикатора. Полученный результат твердости записать в графу 4 протокола испытания.

7.   Вращением маховика 8 против часовой стрелки опустить стол   (снять предварительную нагрузку),образец передвинуть и повторить испытание в другом месте образца. На каждом образце должно быть проведено не менее трех испытаний. Расстояние центра отпечатка от края образца или от центра другого отпечатка должно быть не менее 3 мм. Результаты последующих испытаний твердости записать в графы 5 и 6 протокола испытания, а среднее — в графу 7. После смены наконечника первые два испытания в расчет не принимаются.

8. Числа твердости по Роквеллу перевести в числа твердости по Бринеллю (по специальной таблице) и записать в графу 8 протокола испытания.

Протокол испытания на твердость по Роквеллу

| № п/п | Материал образца | Шкала | Твердость HR | Твердость по Бринеллю (перевод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первое измерение | Второе измерение | Третье измерение | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Text boxes

(код и наименование специальности)

(код и наименование дисциплины)

Рис. 3. Последовательное перемещение стрелок на циферблате прибора ТК-2 (типа Роквелла) при вдавливании алмазного конуса