ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по ОП.03 Основы материаловедения

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Елец, 2018 г.

Фонд оценочных средств (ФОС) по учебной дисциплине ОП 03. Основы материаловедения, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для профессии среднего профессионального образования  СПО15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) , утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50 (зарегистрирован в Минюсте России 24.02.2016 №41197) и соответствует профессиональному стандарту Сварщик, регистрационный номер 14,утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Токарева Алла Александровна, преподаватель дисциплин профессионального цикла

| РАССМОТРЕНО на заседании УГС 15.00.00 Протокол №__1___ от 31 августа 2018 г. Председатель ЦМК _______ М.А. Нетета | ОДОБРЕНО Заместитель директора по УМР ____________Т.К. Кириллова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт фонда оценочных средств……….4

1 Область применения…………………………………………………………4

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД …………………………4

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД …………………….7

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и

промежуточной аттестации…………………………………………………….9

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Спецификация письменной контрольной работы ……..……………………10

III Промежуточная аттестация по УД

Спецификация экзамена ……………………………………………………….14

I Паспорт фонда оценочных средств

1 Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) ОП.03 Основы материаловедения по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения в соответствии с ФГОС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  рабочей программой дисциплины ОП.03 Основы материаловедения:

уметь:

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знать:

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

- механические испытания образцов материалов.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся  к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии  15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),   овладению общими компетенциями: ОК 1, 2, 4 - 6

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения УД ОП.03 Основы материаловедения.

В соответствии с учебным планом профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), рабочей программой дисциплины ОП.03 Основы материаловедения предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

- выполнение и защита практических работ,

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,

- проверка выполнения контрольных работ.

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.

Выполнение и защита практических занятий. Практические  занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практического занятия студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Список практических занятий:

Практическое занятие №1 «Кристаллическое строение металлов и сплавов»

Практическое занятие №2 «Изучение методов определения твердости металлов  (по Бринеллю  и Роквеллу)»

Практическое занятие №3 «Получение чугуна. Классификация чугунов»

Практическое занятие №4 «Расшифровка марок чугунов по заданным параметрам»

Практическое занятие №5 «Расшифровка марок углеродистых и легированных сталей»

Практическое занятие №6 «Твердые сплавы»

Практическое занятие №7 «Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов»

Практическое занятие №8 «Технологические пробы металлов»

Практическое занятие №9 «Виды термической обработки»

Практическое занятие №10 «Химико-термическая обработка стали»

Практическое занятие №11 «Лакокрасочные материалы. Композиционные материалы. Смазочные материалы и технические жидкости»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических занятий представлены в методических указаниях по проведению практических занятий.

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и формы работы:

  - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

  - Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной технической литературе.

  - Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем теме.

  - Выполнение расчетных заданий.

  - Работа со справочной литературой и нормативными материалами.

  - Подготовка к практическим работам.

  - Тестирование.

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД ОП.03 Основы материаловедения предусмотрено проведение 1 контрольной работы.

Спецификации контрольной  работы приведена ниже в данном КИМ.

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД ОП.03 Основы материаловедения – экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной работы, практических  и контрольных работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

#### 4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Спецификация

письменной контрольной работы

по УД ОП.03 Основы материаловедения

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки студентов по УД ОП.03 Основы материаловедения по всему пройденному материалу с целью текущей проверки знаний и умений.

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей программой УД и содержанием темы 1 Раздела:

Тема 1.1 Основные сведения о строении металлов и сплавов.

Тема 1.2 Свойства металлов и методы их определения.

Тема 1.3 Железоуглеродистые, цветные металлы и сплавы.

Тема1.4 Термическая и химико-термическая обработка железоуглеродистых сплавов.

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы:

ориентация на требования к результатам освоения всего материала,  представленным в рабочей программе УД:

умения:

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

- механические испытания образцов материалов;

4 Структура письменной контрольной работы

4.1 Письменная контрольная работа по темам включает 5 вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 3 задания, дополнительная часть – 1 задание.

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности.

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме.

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы.

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом

  - Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

5.2	Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

6 Время выполнения письменной контрольной работы

На выполнение письменной контрольной работы отводится 90 минут. Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 20 минут.

Контрольная работа

Вариант №1

- Какие свойства материалов относятся к физическим?

- Марки и сорта чугунов, область применения. Структура чугунов.

- Укажите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Распределите по группам в зависимости от применения стали и сплавов марки: Р6М5; А40; 40Х; ВСт0; У8А; 45.

Вариант №2

- Какие свойства материалов относятся к химическим?

- Производство стали в конверторах. Достоинства и недостатки.

- Установите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Бронза. Маркировка, свойства и область применения.

Вариант №3

- Какие свойства материалов относятся к механическим?

- Производство стали в мартеновских печах. Достоинства и недостатки.

- Назначение поверхностной закалки, ее сущность и виды

- Алюминиевые литейные сплавы. Маркировка, свойства и область применения.

Вариант №4

- Какие свойства материалов относятся к технологическим?

- Производство стали в электропечах. Достоинства и недостатки.

- Установите вид термообработки, перечислите ее этапы и какие свойства приобретает сталь?

- Латунь. Свойства, область применения, маркировка.

Вариант №5

- Дать классификацию стали. Область применения, маркировка.

- Исходные материалы для получения чугуна. Продукты доменного производства и их назначение.

- Химико-термическая обработка, ее назначение и виды.

- Деформируемые алюминиевые сплавы. Маркировка, свойства и область применения.

Тест

| Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Узел в кристаллической решётке, свободный от атома. Этот дефект называется … | А. межузельным атомом |
|  | Б. вакансией |
|  | В. сдвигом |
|  | Г. спаянностью |
| 2. Укажите марку конструкционной легированной стали | А. 20Х |
|  | Б. 9ХФ |
|  | В. Р18 |
|  | Г. сталь10 |
| 3. Тела, у которых атомы расположены беспорядочно называются … | А. кристаллическими |
|  | Б. монокристаллическими |
|  | В. поликристаллическими |
|  | Г. аморфными |
| 4. Какие механические характеристики можно определить при испытании на растяжение? | А. предел прочности * |
|  | Б. предел текучести |
|  | В. ударную вязкость |
|  | Г. работу разрушения |
| 5. Бронза – это сплав на основе … | А. никеля |
|  | Б. алюминия |
|  | В. меди * |
|  | Г. магния |
| 6. При выполнении точных работ при рубке металла применяют … | А. плечевой удар |
|  | Б. локтевой удар |
|  | В. кистевой удар * |
|  | Г. все ответы правильные |
| 7. Укажите марку углеродистой инструментальной стали | А. Ст3 |
|  | Б. У8 * |
|  | В. Сталь10 |
|  | Г. 20Х13 |
| 8. Эвтектоидная смесь зёрен цементита и феррита, соответствующая полному распаду твёрдого раствора аустенита содержит 0,8%С | А. перлит * |
|  | Б. аустенит |
|  | В. ледебурит |
|  | Г. феррит |
| 9. Охлаждающая среда при нормализации | А. вода и масло |
|  | Б. вместе с печью |
|  | В. правильного ответа нет |
|  | Г. соляной раствор |
| 10. Лучшие литейные свойства имеет … | А. сталь |
|  | Б. чугун * |
|  | В. вольфрам |
|  | Г. металлический материал |

III Промежуточная аттестация по УД

Спецификация экзамена

по дисциплине ОП.03 Основы материаловедения

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 
УД ОП.03 Основы материаловедения с целью установления их готовности к дальнейшему освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  рабочей программой дисциплины ОП.03 Основы материаловедения.

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения УД П.03 Основы материаловедения представленным в соответствии с ФГОС СПО профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и рабочей программой ОП.03 Основы материаловедения:

умения:

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

- механические испытания образцов материалов;

3 Структура экзамена

  - Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 2 вопроса, дополнительная часть – 1 вопроса.

  - Вопросы экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС, рабочей программы УД.

  - Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен, письменный экзамен).

  - Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.

Третий вопрос – практический, связан с решением задачи.

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части:

Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи теории и практики.

Практический вопрос, направленный на применение известных методик расчета для определения.

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом

  - Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.

5 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 40 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 5-10 минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОП.03 Основы материаловедения – экзамен в традиционной форме.

2 Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП.03 Основы материаловедения:

умения:

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

знания:

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;

- механические испытания образцов материалов;

3 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 40 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 5-10 минут.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №1 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. _____Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Типы кристаллической решетки, встречающиеся у металлов?

2. Опишите основные виды брака при закалке, их причины и способы предотвращения?

3. Расшифруйте марку стали ВСт3кп-4; 12ХН3А.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №2 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Несовершенства строения реальных кристаллов   металлов?

2. Термореактопласты, их свойства, достоинства, недостатки, область применения?

3. Расшифруйте марку стали 30ХГС; КЧ40-5

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №3 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Мартеновское и доменное производство металлов?

2. Что  относится к механическим свойствам металлов, способы  их определения?

3. Расшифруйте марку стали А30Г. Ст 35 пс-2.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №4 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Сущность	и способы определения твердости  материалов?

2. Твердые	сплавы, их состав, свойства, маркировка, применение, достоинства и недостатки?

3. Расшифровать Бр ОФ6,5-0,15

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №5 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Железные руды. Способы получения металлов?

2. Понятия: перлит, ледебурит, цементит. Их состав,  расположение на диаграмме?

3. Расшифровать Л63; Ст20сп2.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №6 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Какое влияние на механические свойства стали оказывает углерод?

2.Тугоплавкие конструкционные материалы, их виды, свойства, применение?

3. Расшифровать сталь-12Г2Н3; А30.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №7 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Как классифицируются и маркируются углеродистые  стали по составу?

2. Особенности литейного производства?

3. Расшифровать сталь - 25Х2С4М, ВЧ50-5.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №8 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Изложите  технологические свойства углеродистых сталей. Как влияет количество углерода в стали на ее технологические свойства?

2. Способы обработки металла давлением их сущность?

3. Расшифровать: Л93; М1; А30.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №9 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Как	маркируются легированное стали, что означают  буквы и цифры в  их обозначении?

2. Назначение  строгальных  станков, какую обработку они выполняют, инструмент с которым    они работают?

3. Расшифровать: КЧ 45-6; Ст18ХСН

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №10 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Виды чугунов, их маркировка?

2. Типы токарных резцов, вид обработки которые они выполняют?

3. Расшифровать: СЧ-20; ВЧ 60-2

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №11 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Способы определения структуры металлов.

2. Назначение, шлифовального станка, вид обработки который он выполняет, применяемый инструмент.

3. Расшифровать: Бр О10; АЛ-2

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №12 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Дайте определение следующим видам термической обработки стали: отжиг, нормализация?

2. Описать  способ определения твердости материалов по Бринеллю, в каких случаях его применяют?

3. Расшифруйте марку стали ВСт3кп-4; 12ХН3А.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №13 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Что такое отжиг  стали, назовите его разновидности?

2. Резина, её назначение, состав, область применения?

3. Расшифруйте марку стали 30ХГС; КЧ40-5

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №14 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите	основные виды химико-термической обработки стали,

охарактеризуете их?

2.  Углеродистые  стали  состав, маркировка, область     применения?

3. Расшифруйте марку стали А30Г. Ст 35 пс-2.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №15 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Понятие	о металлах, их разновидности?

2. Быстрорежущие стали, маркировка, область  применения, достоинства, недостатки?

3. Расшифровать Бр ОФ6,5-0,15

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №16 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Опишите процесс  азотирования стали. Сравнить его с другими видами

химико-термической обработки стали?

2. Назначение, сверлильных станков, виды работ которые они выполняют?

3. Расшифровать Л63; Ст20сп2.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №17 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Что называют латунями. Их разновидности,  применение в технике?

2. Назначение и виды обработки металлов пластической деформацией?

3. Расшифровать Л63; Ст20сп2.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №18 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Что называют бронзами. Их разновидности, применение в технике?

2. Назначение токарных станков. Виды работ на них выполняемые?

3. Расшифровать сталь-12Г2Н3; А30.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №19 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Антифрикционные сплавы, назначение, область применения, состав?

2. Как   влияют примеси на свойства стали?

3. Расшифровать сталь - 25Х2С4М, ВЧ50-5.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №20 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Виды чугунов, маркировка, область применения?

2. Литейное производство, его назначение, способы литья?

3. Расшифровать сталь - 25Х2С4М, ВЧ50-5.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №21 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Керамические материалы, свойства, область применения, достоинств, недостатки?

2. Разновидности металлов в зависимости от содержания примесей?

3. Расшифровать: Л93; М1; А30.

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №22 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Медь и её сплавы, область применения?

2. Сварка её разновидности, вид соединения деталей,  достоинства, недостатки?

3. Расшифровать: КЧ 45-6; Ст18ХСН

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №23 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. По диаграмме состояния железо-углерода построите и обоснуйте кривую охлаждения стали с содержанием  углерода 0,6%,перечислите важнейшие точки диаграмма?

2. Инструментальные стали, маркировка, область  применения?

3. Расшифровать: СЧ-20; ВЧ 60-2

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №24 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Как влияют на свойства стали марганец, кремний, сера и фосфор?

2. Алюминий и его сплавы, применение в технике?

3. Расшифровать: Бр О10; АЛ-2

Преподаватель                            Нетета М.А.

ГОБПОУ «Елецкий колледж  экономики, промышленности

и отраслевых технологий»

| Рассмотрено на заседании ЦМК УГС 15.00.00, 22.00.00 Протокол № __ « __ » ______ 20___г. Председатель ЦМК _________ М.Н. Ткачева | Экзаменационный билет №25 по учебной дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Согласовано Заместитель директора по учебно-методической работе «___» ________ 20___г. ________Т.К. Кириллова |
| --- | --- | --- |

1. Неметаллические конструкционные материалы, достоинства, недостатки, область применения?

2. Дайте определение следующим видам термической обработки стали: закалка,  отпуск?

3. Расшифруйте марку стали ВСт3кп-4; 12ХН3А.

Преподаватель                            Нетета М.А.